|  | ◆ 等边角钢理论重量表规格表如下： ◆ 不等边角钢理重理表如下： 品名 规格 理重 规格 理重 等边角钢 25*3 1.124 80*8 9.658 25*4 1.459 80*10 11.874 30*3 1.373 90*8 10.946 30*4 1.786 90*10 13.476 40*3 1.852 90*12 15.94 40*4 2.422 100*8 12.276 40*5 2.967 100*10 15.12 50*3 2.332 100*12 17.898 50*4 3.059 100*14 20.611 50*5 3.77 100*16 23.257 110*7 11.928 50*6 4.465 110*8 13.532 60*5 4.57 110*10 16.69 60*6 5.42 110*12 19.782 63*4 3.907 110*14 22.809 63*5 4.822 125*8 15.504 63*6 5.721 125*10 19.133 63*8 7.469 125*12 22.696 70*5 5.397 125*14 26.193 70*6 6.406 140*10 21.488 70*7 7.398 140*12 25.522 70*8 8.373 140*14 29.49 75*5 5.818 160*12 29.391 75*6 6.905 160*14 33.987 75*7 7.976 160*16 38.518 75*8 9.03 160*18 48.63 75*10 11.089 180*18 48.634 80*6 7.736 200*24 71.168 品名 规格 理重 规格 理重 不等边角钢 32*20*3 1.171 100*63*7 8.722 40*25*3 1,484 100*63*8 9.878 40*25*4 1.936 100*63*10 12.142 45*28*3 1.687 100*80*6 8.35 45*28*4 2.203 100*80*7 9.656 50*32*3 1.908 100*80*8 10.946 50*32*4 2.494 100*80*10 13.476 56*36*3 2.153 110*70*6 8.35 56*36*4 2.818 110*70*7 9.656 56*36*5 3.466 110*70*8 10.946 63*40*4 3.185 110*70*10 13.476 63*40*5 3.92 125*80*7 11.066 63*40*6 4.638 125*80*8 12.551 63*40*7 5.339 125*80*10 15.474 70*45*4 3.57 125*80*12 18.33 70*45*5 4.403 140*90*8 14.16 70*45*6 5.218 140*90*10 17.475 70*45*7 6.011 140*90*12 20.724 75*50*5 4.808 140*90*14 23.908 75*50*6 5.699 160*100*10 19.872 75*50*8 7.431 160*100*12 23.592 75*50*10 9.098 160*100*14 27.247 80*50*5 5.005 160*100*16 30.835 80*50*6 5.935 180*110*10 22.273 80*50*7 6.848 180*110*12 26.464 80*50*8 7.745 180*110*14 30.589 90*56*5 5.661 180*110*16 34.649 90*56*6 6.717 200*125*12 29.761 90*56*7 7.756 200*125*14 34.436 90*56*8 8.779 200*125*16 39.045 100*63*6 7.55 200*125*18 43.588 |  |
| --- | --- | --- |